| ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА «изготовление цветка роза» |
| --- |
| Упражнения | Инструменты и оборудование |
| 1. подготовка заготовок 2. сварка заготовок 3. гибка заготовок для формирования бутона розы | Аппарат контактной сварки, пассатижи, защитные очки, перчатки. Вам предоставлены 4 заготовки: 3 «цветочка» и 1 «звездочка» |
| Содержание работы | Инструктивные указания |
| 1. подготовка заготовок |
|  | Одеть перчатки; Найти центр, проведя диагонали на 4 заготовках; На штангенциркуле установить размер 50мм. и зафиксировать его; Начертить окружность диаметром 50 мм. на 4 заготовках; На штангенциркуле установить размер 58,8 мм. и зафиксировать его; На окружности начертить хорду по всей окружности от риски до риски установленным размером на 4 заготовках; На штангенциркуле установить размер 10 мм. и зафиксировать его; От центра начертить окружность диаметром 10 мм. на 4 заготовках; Соединить центр окружности с пересечением хорд на 4 заготовках; Одеть защитные очки; Вырезать окружность на 4 заготовках; Прорезать по линиям от наружной окружности до внутренней на 3 заготовках; Произвольно закруглить концы каждого лепестка на 3 заготовках; На 4-ой заготовке по внутренней окружности отметить середину участков между рисками; Соединить риски на наружной окружности с рисками так, чтобы получилась звезда; Вырезать звезду; Получилось 4 заготовки Собрать заготовки «звездочку» и «цветочек» таким образом, чтобы на «цветочке» не было видно разреза Собрать заготовки 2 и 3 «цветочек» таким образом, чтобы на нижнем «цветочке» не было видно разреза |
| 2. сварка заготовок |
|  | Установить режимы сварки (как указано на рисунке) Произвести прихватки собранных заготовок «звездочку» и «цветочек», стараясь, чтобы прихватка получилась в центре Произвести прихватки собранных заготовок 2 и 3 «цветочек», стараясь, чтобы прихватка получилась в центре Установить режимы сварки (как указано на рисунке) Разместить собранные заготовки между собой так, чтобы «звездочка» находилась внизу, а лепестки совпадали с лепестками верхней заготовки второй части Произвести прихватки собранных заготовок, стараясь, чтобы прихватка получилась в центре |
| 3. гибка заготовок для формирования бутона розы |
|  | Берем один лепесток и используя пассатижи сворачиваем его в трубочку Следующие 4 лепестка обворачиваем вокруг первого Таким же образом сгибаем все лепестки на второй и третьей заготовки Используя пассатижи края лепестков (3 – 5 мм.) сгибаем. Не нужно стараться сгибать весь лепесток, а лишь ту часть, которая не закрыта другим лепестком «звездочку» загибаем вверх и немного прокручиваем |